ДПО,  ДАО,  СПО,  САО,  ДПО-Д,  ДАО-Д,  СПО-Д,  САО-Д

Выпускается в соответствии с ТУ №3587-006-001-450.628-2-99, что подтверждено сертификатом соответствия № ОС/1-КБ-164 и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9002-96 (ИСО 9002:1994) №РОСС RU.ИС13.К00096

Назначение:
Данная группа кабелей предназначена для прокладки в кабельной канализации, блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки). Кабели ДПО-Д, ДАО-Д, СПО-Д, САО-Д используются для прокладки в тоннелях и коллекторах, а также могут применяться для прокладки внутри помещений. Кабели типа ДАО и САО применяются при опасности затопления на длительный срок. Кабели типов СПО и САО исключаются в условиях с высоким уровнем внешних электромагнитных воздействий. 

Конструкция: 
Сердечник содержит центральный силовой элемент (ЦСЭ) и повив, образованный из шести оптических модулей со свободно уложенными волокнами, методом правильной односторонней или разносторонней скрутки. Модули изготавливаются из композиций на основе Полибутилентерефтолат (ПБТ) и заполняются гидрофобным желе. У кабелей ДПО и ДАО в качестве ЦСЭ используют диэлектрический стеклопластиковый стержень, а у кабелей СПО и САО - стальную проволоку. Поверх сердечника располагается оболочка (шланг) из полимерного материала, у кабелей ДАО и САО под шлангом находится алюмополиэтиленовая оболочка. У кабелей ДПО-Д, ДАО-Д, СПО-Д, САО-Д шланг изготавливается из полимерного материала, не распространяющего горение и с низким дымовыделением.

Оптические характеристики cо стандартными одномодовыми ОВ (9,5/125)

| Коэффициент затухания, Дб/км, не более | на длине волны 1310 нм | 0,8 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр модового поля, мкм | на длине волны 1550 нм | 0,5 |
|  | на длине волны 1310 нм | 9,3±0,5 |
|  | на длине волны 1550 нм | 10,5±1,0 |
| Неконцентричность модового поля, мкм, не более | 0,8 |  |
| Длина волны отсечки в кабеле, нм, не более | 1270 |  |
| Длина волны нулевой дисперсии | 1310±10 |  |
| Коэффициент хроматической дисперсии не более, пс/(нмЧкм), в диапазоне длин волн | 1285-1330 нм | 3,5 |
|  | 1525-1575 нм | 18 |
| Наклон дисперсионной характеристики в области длин волны нулевой дисперсии, пс/(нмЧкм), не более | 0,093 |  |

Градиентных многомодовых ОВ

| Параметры | ОВ с диаметром сердцевины 50 мкм | ОВ с диаметром сердцевины 62,5 мкм |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент затухания, дБ/км, не более на длине волны 850 нм на длине волны 1300 нм | 3,2 0,7 | 3,2 0,7 |
| Коэффициент широкополосности не менее, МГц-км на длине волны 850 нм на длине волны 1300 нм | 400 500 | 160 400 |
| Числовая апертура | 0,18…0,24 | 0,25…0,31 |

Механические характеристики:

| Cтойкими к статическим растягивающим усилиям: | 1,5 кН |
| --- | --- |
| Cтойкими к динамическим растягивающим усилиям: | не менее чем, на 15 % больше, чем к статическим. |
| Cтойкими к раздавливающим усилиям: | 0,5 кН/см |
| Cтойкими к динамическим изгибам: | радиусом равным двадцатикратному внешнему диаметру при нормальной температуре и при температуре минус 10°С. |
| Стойкость к перемотке под натяжением | 345Мпа |
| Cтойкими к осевым закручиваниям: | на угол ± 360° на длине 4 м |
| Cтойкими к ударам энергией: | 10Дж |
| Cтойкими к вибрационным нагрузкам: | с ускорением до 40 м/с2 в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц. |
| Водонепроницаемы при избыточном гидростатическом давлении: | 9,8х103 Па. |
| Стойкость к 10 перемоткам с барабана на барабан | радиус шейки барабана 20 номинальных диаметров |

Климатические характеристики

| Стойкость к повышенной рабочей температуре | до 50 °С |
| --- | --- |
| Стойкость к пониженной рабочей температуре | до -40 °С |
| Стойкость к циклической смене температур в диапазоне от пониженной до повышенной рабочих температур |  |
| Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности воздуха | До 98 % при температуре 35 °С |
| Стойкость к воздействию пониженного атмосферного давления | До 5,3х104 Па (400 мм рт. ст.) |

Массогабаритные показатели:

| Наружный диаметр модуля: | 2,0 мм |
| --- | --- |
| Наружный диаметр кабеля: | 10 мм |
| Рассчетная масса километра кабеля без учета массы тары: | 80 кг. |

Минимальный срок службы кабеля - 25 лет.